Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку порошка периклазового спеченного

1.Заказчик

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

2. Условия поставки

2.1.Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку Товара непосредственно Заказчику по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д.29.

2.2.Поставка товара, а также погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика без дополнительной оплаты.

2.3.Гарантийный срок на поставленный Товар определяется гарантиями заводов-изготовителей и указывается в соответствующей документации на Товар.

2.4. Заказчик производит 100 % предоплату по договору на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.

2.5. Поставка Товара осуществляется одной партией в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров.

2.6.Поставщик обязан известить Заказчика по факсу об отгрузке Товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки.

3. Требования к количеству (объему), функциональные и технические характеристики товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порошок периклазовый спеченый | Форма: мелкокусковой материал Цвет: от темно-коричневого до светло-желтого Химический состав: MgO ( 92 %, SiO2 ( 4,0 %, С ( 0,01 % S ( 0,01 % P ( 0,01 % CaO ( 4,0 %. Гранулометрический состав: Остаток на сетке № 10: 0 %, Остаток на сетке № 8: 0 %, Фракция более 3 мм ( 85 %, Проход через сетку № 2 ( 8 %. | тонн | 10 |

4. Требования к качеству и безопасности

4.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, качества, безопасности и т.п.

4.2.Весь поставляемый Товар по качеству должен соответствовать ГОСТ 2246 (марки ППК-86 или ППП-88) и всем требованиям и характеристикам, изложенным в настоящем Техническом задании.

5. Требования к упаковке Товара

5.1. Фасовка – биг-бэги по 500 кг или 1000 кг.

5.2. Стоимость тары (упаковки) входит в цену Товара и возврату не подлежит.

5.3.Весь Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортироваться в крытых сухих транспортных средствах.

Начальник ОСП						С.И. Шекин